Využití radionuklidové rentgenfluorescenční analýzy

při studiu památek

N. Hlaváčová, Gymnázium Olomouc, Čajkovského 9

NikolaHlavacova@anubis.cz

P. Vanický, Gymnázium Broumov

Vanicky.P@seznam.cz

Abstrakt:

Radionuklidová rentgenfluorescenční metoda slouží k určení prvkového složení vzorků a jejich porovnání. Metoda je významná tím, že při jejím použití nedochází k poškození měřených vzorků, proto ji můžeme využít ke zkoumání a ověřování pravosti historických památek. Přitom se využívá charakteristického složení materiálů (např. barev) používaných v dané době.

Ze známého složení úlomků cihel z archeologických vykopávek můžeme určit, pocházejí-li ze stejné lokality či nikoliv nebo jiné zajímavosti.

1 Úvod do teorie

Jednou z významných spektrometrických metod je radionuklidová rentgenfluorescenční analýza, která používá charakteristické záření vybuzené ze vzorku k určení přítomnosti zájmových prvků.

Tato metoda pracuje na principu použití zdroje budícího záření (radionuklidu) a detektoru, který snímá charakteristické záření. Záření dopadající na vzorek je v něm částečně absorbováno, dochází k tzv. fotoefektu, nebo se na vzorku rozptýlí. Při fotoefektu se vyrazí elektron z vnitřní slupky elektronového obalu a volné místo je zaplněno přeskokem elektronu z některé vnější slupky. Při vyrovnávání vazebných energií dojde k vyzařování kvanta energie, kterou snímáme detektorem. Toto záření nazýváme charakteristické rentgenovské záření. Zákon, který objevil H. G. J. Moseley, vyjadřuje závislost mezi energií jednotlivé čáry a protonovým číslem atomu prvku, v jehož elektronovém obalu došlo k fotoefektu. Můžeme ho zapsat ve tvaru:

E ( K (Z - b)2	K, b - konstanty

Z - protonové číslo

E - 	energie čáry v dané sérii, této sérii

odpovídá hodnota K

Ke každému Z atomu prvku je přiřazena energie čáry, která je prvkem emitována. Tyto hodnoty jsou zaneseny v tabulkách. Proto můžeme po změření spektra z energií čar určit jaké prvky jsou ve vzorku zastoupeny.

Jako zdroje záření se nejčastěji používají radionuklidové zdroje 55Fe, 238Pu, 109Cd, 241Am a 57Co. Každý z těchto zdrojů vybuzuje prvky o určitém rozmezí protonových čísel. Při volbě zdroje požadujeme, aby energie budícího záření ležela nad absorpčním prahem sledovaného prvku. Jestliže je rozdíl těchto energií příliš velký, klesá účinnost buzení.

2 Analýza cihel

Úkol

Naším úkolem bylo zjistit prvkové složení cihel.

Cihla 1	- 1 . století n. l. z Arca di Ricarda (Terst)

- pochází z uzávěru vodovodního kanálu

Cihla 2	- 1. století n. l. z Arca di Ricarda (Terst)

Kalibrace

K měření jsme použili aparaturu sestavenou z mnohokanálového analyzátoru, polovodičového detektoru Si (Li) se zabudovaným předzesilovačem a měřící hlavicí, spektrometrického zesilovače a osobního počítače. Tuto aparaturu jsme zapojili do zdroje vysokého napětí. Jako zářič jsme použili 238Pu, které emituje primární záření v energetickém intervalu 13 - 21 keV a lze ho využít k buzení charakteristického záření u prvků se Z do 39.

Před samotným měřením bylo nutné provést energetickou kalibraci pomocí kalibrační destičky o známém prvkovém složení. Provedli jsme s ní měření a analyzátor přiřadil jednotlivé píky  k jednotlivým kanálům. Neboť jde o známé prvky, u nichž najdeme energii čar v tabulkách, a energie čar je lineárně závislá na kanálech, spočítali jsme kalibrační rovnici, která přiřazuje k jednotlivým kanálům příslušné energie. Sestrojili jsme graf závislosti energie na kanálech, čímž jsme dokázali, že jde o lineární závislost.

E = a · CH + c

| prvek | č. kanálu | E (K) [keV] |
| --- | --- | --- |
| V | 208 | 4,952 |
| Fe | 270 | 6,403 |
| Zn | 365 | 8,638 |
| As | 446 | 10,543 |
| Br | 505 | 11,923 |
| Sr | 600 | 14,164 |

Kalibrační rovnice:

E = 0,023523 · CH + 0,051864 keV	E - energie čáry

CH - č. kanálu

Vlastní měření

Změřili jsme spektra vzorků cihel o neznámém prvkovém složení. Každý vzorek jsme měřili jednu hodinu. Naměřená spektra jsme nahráli do počítače a zpracovali do grafů.

Z energie spektrálních čar jsme určili prvky obsažené ve vzorcích a z plochy píků jsme zjistili jejich poměrné zastoupení.

Z tabulky vidíme, že poměrné zastoupení prvků určené plochou píků se liší. V obou měřeních jsme zachovali stejné podmínky (detektor, zářič, geometrické podmínky, doba měření), proto můžeme výsledky srovnávat. Pro lepší názornost uvádíme společný graf obou cihel.

3 Shrnutí

V obou cihlách převažuje obsah vápníku a železa. V menším množství jsou zde zastoupeny draslík, titan, chrom, mangan, nikl, měď a zinek. První cihla pochází z uzávěru vodovodního kanálu, což také dokazuje větší obsah vápníku. Na rozdíl od druhé cihly má však menší obsah železa.

Z naměřených hodnot by se dala vyčíst i přítomnost argonu, ten však nebyl obsažen ve vzorcích, nýbrž v okolním vzduchu. Také mezi hodnotami 13 - 21 keV můžeme vidět píky, ty jsou způsobeny zpětným rozptylem samotného zářiče, který září právě v tomto intervalu.

Poděkování

Děkujeme RNDr. Lence Černé za všestrannou pomoc při práci na projektu.

Reference:

1.	Doc. Ing. Karel Matějka Csc.: Vybrané analytické metody pro životní prostředí

2.	Prof. Ing. Ladislav Musílek: Využití ionizujícího záření ve výzkumu