Příklad využití metalografie

Porovnání mikrostruktury vzorků s různými typy vrstev

Obr.6. Vzorek č.1 plazmou nanášená vrstva        Obr.7. Vzorek č.2 plamenem nanesená vrstva

slitiny Moly                                                             Ni  5% Al

Na obrázku 6 je vrstva Moly (v horní části) nanášená plazmovým hořákem na substrát z nízkouhlíkové oceli (spodní část). Na obrázku 7 je vrstva Ni 5% Al nanášená plamenem na stejný substrát.

Obr.8. Vzorek č.1 plazmou nanášená vrstva         Obr.9. Vzorek č.2 plamenem nanesená vrstva

slitiny Moly                                                           Ni 5% Al

Na obrázcích 8 a 9 je detail rozhraní substrátu a vrstev. Jsou vidět deformovaná zrna substrátu svědčící o tom že substrát byl před nanášením opracováván tryskáním. Na obráscích jsou patrny

zbytky tryskacího abraziva.Ve vrstvě vzorku č.1 je velký počet dutin. Vrstva na vzorku č.2 je tvořena menším počtem útvary nejrůznějších tvarů.

Použité prameny

David Adámek,  Anna Fučíková,  Petr Kuběna, Tomáš Renč, Ondřej Vencálek- Metalografie-příspěvek fyzikálního týdne 2001

http://www.matter.org.uk

http://micro.magnet.fsu.edu/primer/anatomy/anatomy.html