Difrakce elektronů v krystalech

Veronika Hamplová

Gymnázium Jeseník, Komenského 281

hamplova.veronika@seznam.cz

Darina Součková

Gymnázium Otokara Březiny Telč, Hradecká 235

Darina.Souckova@seznam.cz

Honzíček Kundrlík

SPŠ Kutná Hora, Masarykova 197

JKundrlik@seznam.cz

Abstrakt:

Z difraktogramů získaných pomocí transmisní elektronové mikroskopie je změřením úhlů a vzdáleností jednotlivých objektů a dále se znalostí strukturního faktoru možno určit směry dopadajícího elektronového svazku či strukturu pozorovaného materiálu. Takto byly v předkládané práci určeny tři směry dopadajícího záření a čtyři druhy testovaných materiálů.

1 Úvod

Jedním ze základních stavebních pilířů každé moderní civilizace je kvalitní zpracování materiálů. To se samozřejmě neobejde bez studia jejich vlastností a struktury. V současnosti se k tomuto využívá elektronové mikroskopie, s kterou dosáhneme zvětšení až 800000x. Největší problémy spojené s transmisní elektronovou mikroskopií (TEM) jsou zejména pracná příprava vzorků a dále vyhodnocení získaných obrazců.

2 Popis a výsledky měření

- Transmisní elektronový mikroskop (TEM)

TEM je založený na proudu elektronů produkovaných elektronovou tryskou a urychlených pomocí akcelerátorů. Tyto elektrony dále procházejí soustavou složenou většinou ze dvou kondenzorů, dopadají na studovaný vzorek a vstupují do zobrazovací soustavy (obr. 1) [1]. Výsledný obrazec je tvořen u monokrystalických materiálů soustavou bodů, tzv. difraktogramů (obr. 2), u polykrystalických pak soustavou soustředných kružnic (obr. 3). Z těchto obrazců pak lze na základě znalosti reciprokého prostoru (viz. 'Reciproký prostor') určit strukturu testovaného vzorku [2].

Obr. 1 [4]

Obr. 2				Obr. 3

- Braggův zákon

Rozptyl elektronů na mřížce se řídí tzv. Braggovým zákonem (1), který byl objeven sirem W. H. Braggem a jeho synem W. L. Braggem v roce 1912. Přestože je zákon velice jednoduchý, lze jím popsat chování jak klasických částic, tak i RTG záření či neutronů.

2 d sin= n 	

Obr.4

- Reciproký prostor

Každou elementární buňku je možno podle sady předepsaných vztahů [2] převést do tzv. reciprokého prostoru, ve kterém je již možno pracovat s difraktogramy. Pro představu je možno uvést buňku FCC, která se pomocí vztahů pro přepočet do reciprokého prostoru zobrazí na buňku BCC.

- Strukturní faktor

Strukturním faktorem označujeme součet amplitud rozptýlených jednotlivými atomy elementární buňky (2).

(2)

Hodnota strukturního faktoru se liší podle typu krystalové mřížky, např. pro strukturu bcc (obr. 5) je velikost faktoru rovna Fhkl = f1 + f2 exp [i(h+k+l)], bude-li pak součet h+k+l = 2k +1, exp bude roven -1 a F = f1 - f2, pokud h+k+l=2k, F = f1 + f2.

Obr. 5 [5]

- Zpracování difrakčních obrazců

Z difraktogramů monokrystalu zlata na obrázcích 6 a-c bylo třeba určit směr dopadajícího elektronového svazku. Porovnáním s difraktogramy uvedenými v [3] a změřením úhlů byly zjištěny hodnoty směrů u obr. 6a) [100], 6b) byl přiřazen směr [113] a 6c) směr [114].

a)				    b)				c)

Obr. 6

U dvou difraktogramů polykrystalického materiálu bylo třeba přiřadit každé soustředné kružnici odpovídající rovinu a z těchto výsledků poté přiřadit danému difraktogramu materiál, ze kterého byl složen testovaný vzorek. Z výsledků bylo konstatováno, že difraktogram na obrázku 7a) odpovídá polykrystalu TlCl a difraktogram na obr. 7b) Al.

a)		 		 	        b)

Obr. 7

Vyhodnocením velikostí strukturních faktorů dle vztahu (2) [2] u difraktogramů na obr. 8 a), b) byla difraktogramu 8a) přiřazena struktura fcc a obrázku 8b) struktura bcc.

a)        	    		b)

Obr. 8

3 Závěr

Hlavním úkolem předkládané práce bylo teoretické seznámení s transmisní elektronovou mikroskopií a následné zpracování difraktogramů. Na několika předložených fotografiích byla provedena analýza difrakčních obrazců, pomocí které byly určeny směry dopadajícího elektronového svazku a dále struktury testovaných vzorků.

Poděkování

Děkujeme Ing. Tomáši Skibovi za obětavou pomoc a vynikající oběd v Menze UK. Dále FJFI ČVUT v Praze za organizaci Fyzikálního týdne, Ing. Jakubu Prahlovi za úvod do problematiky a vedení MINIPROJEKTU a v neposlední řadě za vzornou přípravu materiálů a poskytnutí prostor doc. Dr. RNDr. M. Karlíkovi.

Reference:

[1]	KARLÍK, M. Transmisní elektronová mikroskopie: pohled do nitra materiálů Čs. čas. fyz. 55/2005 pp. 457 – 464

[2]	KITTEL, CH. Úvod do fyziky pevných látek Academia, Praha 1985

[3]	SMOLA, B. Transmisní elektronová mikroskopie ve fyzice pevných látek UK Praha 1983 pp. 158 - 159

[4]	http://nobelprize.org/educational_games/physics/microscopes/tem/index.html

[5]	http://webpages.charter.net/ericbeaton/powerpt/chpt3.pdf